| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średn | Grub. | Nr.normy |  |  | Masa | Ilość m |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj | nom. | ścianki | lub katalogu | Materiał | Oznaczenie | jedn. | Masa całkowita kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mm | mm |  |  |  | kg | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ~40mb |  |  |  |  |  |  |
| 1. | przewodowa | 200 | 7,1 | PN-EN10216-2 | P265GH | 219,1x7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ~18mb |  |  |  |  |  |  |
| 2. | przewodowa | 100 | 6,3 | PN-EN 10216-2 | P235TR1 | 114,3x6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3mb |  |  |  |  |  |  |
| 3. | przewodowa | 80 | 5,6 | PN-EN10216-2 | P265GH | 88,9x5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24mb 263,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | przewodowa | 20 | 4 | PN-EN10216-2 | P265GH | 26,9x5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:            1. Rury z atestem Wytwórcy.